KONTRACID® D 3030

PU – 1K lakier transparentny poliuretanowy

PRZEZNACZENIE:

Wielowarstwowy lakier do malowania natryskiem i polewania, przeznaczony do pokrywania

warstwami części mebli o otwartych porach.

Nie zawiera formaldehydu. Grupa wymagań chemicznych 1C

PARAMETRY:

Lepkość dostawcza					30 – 40 sekund

DIN – EN – ISO 2431 / 20°C / 4 mm

Czas przydatności do użycia				nie ma zastosowania

gotowej mieszanki

OBRÓBKA:

Podłoże	powierzchnie okleinowane, foliowane i masywne                      części mebli

Przygotowanie podłoża

Szlifowanie wstępne:					P180 – P320

Czyszczenie:						dobrze odpylić

Aplikacja						natrysk, polewanie, nanoszenie wałkiem

Ilość aplikowanego materiału			natrysk 	100 – 120 g/m2

polewanie 	100 – 180 g/m2

wałek		35 – 40 g/m2

Przygotowanie materiału:				przed użyciem dobrze wstrząsnąć

Dodatki:						brak

Lepkość podczas aplikacji				natryskiwanie:

ca. 20 sekund

DIN – EN - ISO 2431 / 20 º C / 4 mm

polewanie, nakładanie wałkiem

35-40  sekund

DIN – EN - ISO 2431 / 20 º C / 4 mm

Rozcieńczalnik					Rozcieńczalnik PUR S

Propozycje suszenia

w normalnym klimacie:					po 20 minutach – pyłosuchy

po 50 minutach nadaje się do szlifowania

po 2 – 3 godzinach nadaje się do składowania

przy podwyższonych temperaturach:

- wentylowanie:					5 – 10 minutach

b) suszenie powietrzem obiegowym:		20 minut przy 60 stopniach C

c) chłodzenie:					w max. 25 º temperatury obiektu

Czyszczenie narzędzi					31 N lub 25 N

Dalsze postępowanie:					można wykonać przeszlifowanie, zalecana								granulacja 320

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w oryginalnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze do 25°C max. W suchych pomieszczeniach. Trwałość 12 miesięcy.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:

Dane te proszę przyjąć z aktualnej karty danych bezpieczeństwa

SPECJALNE WSKAZÓWSKI:

Chronić przed podwyższoną temperaturą i wilgocią.

Przedłożone dane nie zwalniają użytkownika od samodzielnego sprawdzenia i dokonywania prób przy zastosowaniu i przetwarzaniu naszych produktów z powodu dużej ilości możliwych czynników.

Dostępne tu dane odpowiadają stanowi naszej obecnej wiedzy technicznej i dostarczają Państwu niezbędnych informacji o naszych

produktach i metodach ich wdrażania. W razie konieczności mają Państwo możliwość dostosowania danego produktu do własnych

konkretnych potrzeb. W ramach naszych ogólnie przyjętych warunków sprzedaży, zapewniamy Państwu niezawodną jakość naszych produktów.